Декоративный материал

Bayramix "MICRO Mineral" (Микро Минерал)

Для внутренних и наружных работ

Декоративная “мозаичная” штукатурка с использованием окрашенного мраморного микро-гранулята и водной дисперсии акрилового полимера.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, использующихся для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. Наиболее эффективна: Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.) Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.). | ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим грунтом Астар. Грунт желательно предварительно подколеровать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку Bayramix Micromineral (Микроминерал). Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала). При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч. Идеальным считается нанесение Bayramix Micromineral (Микроминерал) в один слой (толщиной в полторы крошки). Нанесение: Наносить краскопультом (давление в компрессоре - 6-7атм.) на расстоянии 25-45 см от поверхности или нержавеющей металлической кельмой и мастерком. Для снижения шероховатости готовой поверхности через 15-20 минут, пока материал ещё сырой, произвести заглаживание металлической кельмой. |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА Экологически чистый продукт Высокая стойкость к механическим воздействиям Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур Обладает стойкостью к атмосферным осадкам Светостойкость Паропроницаемость (“стены дышат”) Пожаробезопастность Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором" Подробная инструкция на www.bayramix.ru | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСХОД: В один слой 1,2-1,5 кг/м2. ЦВЕТ: 20 цветовых решений. ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ: Минимальная температура обработки +5°С ВРЕМЯ СУШКИ: “Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток. ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке. УПАКОВКА: 25 кг пластиковые вёдра. |

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.