Декоративный материал

Bayramix "MINERAL" (Минерал)

Для внутренних и наружных работ

Декоративная “мозаичная” штукатурка с использованием окрашенного мраморного гранулята на основе водной дисперсии акрилового полимера.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, использующихся для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. Наиболее эффективна: Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.) Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д. | ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим грунтом Астар (или Астар Кварцевый). Грунт желательно предварительно подколеровать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку Bayramix Mineral (Минерал). Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Текучесть материала должна напоминать густую пластичную массу. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 1,0-1,5 литра воды на 25 кг материала). При нанесении придерживаться принципа "от угла до угла", т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч. Идеальным считается нанесение Bayramix Mineral (Минерал) в один слой (толщиной в полторы-две крошки). Инструмент: Наносить нержавеющей металлической затиркой и мастерком. |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА Экологически чистый продукт Высокая стойкость к механическим воздействиям Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур Обладает стойкостью к атмосферным осадкам Светостойкость Паропроницаемость (“стены дышат”) Пожаробезопастность Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором" Подробная инструкция на www.bayramix.ru. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСХОД: В зависимости от размера фракции: крупная– 3,0-3,5 кг/м2 , средняя – 2,5-3,0 кг/м2 , мелкая – 1,5-2,0 кг/м2. ЦВЕТ: 52 цветовых решения. ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ: Минимальная температура обработки +5°С ВРЕМЯ СУШКИ: “Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток. ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке. УПАКОВКА: 25 кг пластиковые вёдра. |

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.