Грунт глубокого проникновения КМ 0

Область применения:

Для внутренних работ. Грунт глубокого проникновения КМ 0 предназначен для укрепления мелкопористых, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью.

Применение грунта глубокого проникновения КМ 0 является необходимым этапом подготовки поверхностей перед нанесением красок и штукатурок КМ 0.

Рекомендуется для выравнивания впитывающей способности оснований и снижения расхода финишных покрытий.

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, пенобетона и других поверхностей.

Не рекомендуется применять на акриловых, алкидных, масляных и прочих не минеральных малярных покрытиях!

Свойства:

- Экологически чистый

- Не содержит химических растворителей

- Практически без запаха

- Предотвращает рост бактерий и плесени

- Увеличивает прочность сцепления последующих слоёв с обрабатываемой поверхностью

- Сокращает расход отделочных и декоративных материалов

- Паропроницаемый

Подготовка поверхности:

- Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.

- Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить;

Нанесение:

Наносить кистью или валиком. В большинстве случаев достаточно нанести один слой.

Состав:

Вода, жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, технологические добавки.

Плотность: 1,02-1,04 кг/л

Расход:

100 – 120 мл/м² на гладкое основание в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°С до 30°С; относительная влажность воздуха 65%

Время высыхания:

сухая на ощупь – 1-2 часа, нанесение финишных покрытий через 12-24 часа

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С, вдали от источников излучения нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Упаковка: пластиковые канистры 5л; 10л;

Утилизация:

Краска является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизации как бытовой мусор.

Описание опасности:

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде максимально закрывающая кожные покровы тела.

Предприятие-изготовитель:

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80 литера А-3, помещение 27, тел. (4822) 41-60-04

СГР № RU.01.PA.02.008.E.001092.11.19 от 15.11.2019 г.

ТУ 20.30.11-002-21326390-2018 с изм. 1